| № п/п | Наименование экспоната (тип, марка) | Краткая техническая характеристика (назначение, отличительные особенности и преимущества) | Наименование программы или инновацион-ного проекта | Форма представления (натурный образец, макет, планшет и т.д.) |  | Организация-разработчик, ФИО и контактный телефон заявителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оборудование и технология поперечно-клиновой прокатки | Высокотехнологичная ресурсосберегающая технология обработки металлов давлением с коэффициентом использования металла 0,8-0,9. Предназначена для изготовления высокоточных осесимметричных деталей | ГНТП "Технологии и оборудование машиностроения" | Плакат Натурный образец Компьютерная презентация Рекламные материалы |  | ГНУ «Физико-технический институт НАН Беларуси» Ефимочкин А.С. 267-96-28 |
| 2. | Технология и оборудование магнито-импульсной штамповки | Технология магнито-импульсной штамповки применяется для обжатия и раздачи трубчатых заготовок, резку и листовую штамповку. Высокая прочность и термичность соединений. Возможность производить штамповку без контакта инструмента с заготовкой, сохраняя качество поверхности. | ГНТП "Технологии и оборудование машиностроения" | Плакат Натурные образцы Рекламные материалы |  |  |
| 3. | Градиентные материалы для тяжелонагруженных узлов трения автомобильной техники | Представленная технология позволяет эффективно упрочнять и восстанавливать поверхности трения, обеспечивает повышение износостойкости тяжелонагруженных стальных изделий до 8 раз, возрастает задиростойкость пар трения до 10 раз. | ГНПИ "Высокоэнерге-тические технологии" | Плакат Компьютерная презентация Рекламные материалы |  |  |
| 4. | Технология и оборудование электронно-лучевой сварки для производства деталей типа "вал" | Получение соединений одно- и разнородных материалов и упрочнение деталей типа "вал" и других мало-, средне- и крупногабаритных изделий. Разработанное и изготовленное оборудование электронно-лучевой сварки состоит из вакуумной камеры – диаметр 1350 мм, длина 2500 мм, системы вакуумных насосов, электронно-лучевой пушки с энергоблоком | Отдельный инновационный проект | Плакат Компьютерная презентация Рекламные материалы |  |  |
| 5. | Технология получения заготовок для поршневых и уплотнительных колец из деформированного чугуна | Заготовки получают воздействием пластической деформации на чугунную отливку, нагретую до высокой температуры, в специальной оснастке на прессе. Стабильное и однородное качество. Отсутствие поломок при сборке и разборке. | ГНТП "Технология и оборудование машиностроения" | Плакат Натурные образцы Рекламные материалы |  |  |
| 6. | Технология и оборудование нанесения многофункциональных покрытий из импульсных и стационарных потоков плазмы | Технология нанесения покрытий на инструмент; детали машин, форм для литья пластмасс и резины. Увеличивает срок службы от 2 до 10 раз. | ГНТП "Новые материалы и технологии" | Плакат Натурные образцы Рекламные материалы |  |  |